1  主题内容与适用范围

本标准规定了磨具的最高工作速度，验收、贮存、安装、使用及对使用设备的安全要求。

本标准适用于普通磨具。

2  引用标准

GB／T 2493  砂轮的回转试验方法

GB 4674  磨削机械安全规程

3  磨具的最高工作速度不低于下表规定：

| 序号 | 磨具名称 | 形状代号 | 最高工作速度，m／s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 陶瓷结合剂 | 树脂结合剂 | 橡胶结合剂 | 菱苦土结合剂 | 增强树脂结合剂 |
| 1 | 平形砂轮 | 1 | 35 | 40 | 35 | － | － |
| 2 | 丝锥板牙抛光砂轮 | 1 | － | － | 20 | － | － |
| 3 | 石墨抛光砂轮 | 1 | － | 30 | － | － | － |
| 4 | 镜面磨砂轮 | 1 | － | 25 | － | － | － |
| 5 | 柔性抛光砂轮 | 1 | － | － | 23 | － | － |
| 6 | 磨螺纹砂轮 | 1 | 50 | 50 | － | － | － |
| 7 | 树脂重负荷钢坯修磨砂轮 | 1 | － | 50～60 | － | － | － |
| 8 | 筒形砂轮 | 2 | 25 | 30 | － | － | － |
| 9 | 单斜边砂轮 | 3 | 35 | 40 | － | － | － |
| 10 | 双斜边砂轮 | 4 | 35 | 40 | － | － | － |
| 11 | 单面凹砂轮 | 5 | 35 | 40 | 35 | － | － |
| 12 | 杯形砂轮 | 6 | 30 | 35 | － | － | － |
| 13 | 双面凹一号砂轮 | 7 | 35 | 40 | 35 | － | － |
| 14 | 双面凹二号砂轮 | 8 | 30 | 30 | － | － | － |
| 15 | 碗形砂轮 | 11 | 30 | 35 | － | － | － |
| 16 | 碟形砂轮 | 12a 12b | 30 | 35 | － | － | － |
| 17 | 单面凹带锥砂轮 | 23 | 35 | 40 | － | － | － |
| 185 | 双面凹带锥砂轮 | 26 | 35 | 40 | － | － | － |
| 19 | 钹形砂轮 | 27 | － | － | － | － | 60～80 |
| 20 | 砂瓦 | 31 | 30 | 30 | － | － | － |
| 21 | 螺栓紧固平形砂轮 | 36 | － | 35 | － | － | － |
| 22 | 单面凸砂轮 | 38 | 35 | － | － | － | － |
| 23 | 薄片砂轮 | 41 | 35 | 50 | 50 | － | 60～80 |
| 24 | 磨转子槽砂轮 | 41 | 35 | 35 | － | － | － |
| 25 | 碾米砂轮 | JM1-7 | 20 | 20 | － | － | － |
| 26 | 菱苦土砂轮 | － | － | － | － | 20～30 | － |
| 27 | 磨保安刀片砂轮 | JD1-3 | － | 25 | － | 25 | － |
| 28 | 高速砂轮 | － | 50～60 | 50～60 | － | － | － |
| 29 | 磨头 | 52 53 | 25 | 25 | － | － | － |
| 30 | 棕刚玉30#及更粗且M及更硬的砂轮 | － | 40 | 40 | － | － | － |
| 31 | 缓进给强力磨砂轮 | － | 35 | － | － | － | － |
| 32 | 小砂轮 | － | 35 | 35 | － | － | － |

注：特殊最高工作速度的磨具，应按用户要求制造，但必须有醒目标志。

4  磨具的验收和贮存

4．1  磨具出厂前必须经过制造厂的质量检查，合格后方能出厂。

4．2  使用单位收到磨具后必须仔细检验，察看其是否有裂纹和损伤，用木锤敲击砂轮应发生清脆的声音，在使用前应按GB／T 2493进行回转检验，未经回转检验的砂轮严禁安装使用。

4．3  磨具搬运时防止震动与碰撞。

4．4  砂轮叠放时，叠放高度一般不超过1.5m。

4．5  橡胶、树脂结合剂薄片砂轮，存放时应防止变形。

4．6  磨具存放应防潮、防冻。

4．7树脂、橡胶与菱苦土结合剂磨具应标明生产日期，存放时间超过一年的，应重新进行回转检验，确认合格后使用。

4．8凡有工作速度要求的磨具，必须标志最高工作速度。

5  磨具的安装、使用及对使用设备的要求按GB 4674规定执行。

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国磨料磨具标准化委员会归口。

本标准由机械工业部郑州磨料磨具磨削研究所负责起草。

本标准主要起草人牛文龙、赵红梅、司秀英。